上海泰明光学仪器有限公司

显微硬度测试报告(HV)

报告日期  2026/4/9 19:46:09

试样名称  QT600

试样标识  ganglv

试验负荷  4.903 N (500 gf)

保荷时间  10 S

第01点  D1= 55.75  D2= 58.22  HV= 285.5

第02点  D1= 56.45  D2= 56.63  HV= 290.0

第03点  D1= 47.61  D2= 48.31  HV= 403.1

第04点  D1= 48.84  D2= 47.25  HV= 401.6

第05点  D1= 59.99  D2= 58.40  HV= 264.6

第06点  D1= 72.56  D2= 72.91  HV= 175.3

第07点  D1= 74.68  D2= 76.45  HV= 162.4

第08点  D1= 78.58  D2= 79.28  HV= 148.8

第09点  D1= 77.16  D2= 76.63  HV= 156.8

第10点  D1= 80.88  D2= 78.75  HV= 145.5

最大值   =  403.1

最小值   =  145.5

平均值   =  243.4

重复误差 =  257.6

相对误差 =  105.83 %

检验结论:

检验员: