上海泰明光学仪器有限公司

显微硬度测试报告(HV)

报告日期  2026/4/9 20:01:56

试样名称  QT600

试样标识  ganglv

试验负荷  4.903 N (500 gf)

保荷时间  10 S

第01点  D1= 52.91  D2= 53.80  HV= 325.7

第02点  D1= 58.05  D2= 55.92  HV= 285.5

第03点  D1= 55.57  D2= 54.51  HV= 306.1

第04点  D1= 46.54  D2= 44.95  HV= 443.0

第05点  D1= 44.95  D2= 45.48  HV= 453.5

第06点  D1= 55.04  D2= 55.04  HV= 306.1

第07点  D1= 63.18  D2= 62.12  HV= 236.2

第08点  D1= 71.50  D2= 73.44  HV= 176.5

第09点  D1= 71.67  D2= 72.03  HV= 179.6

第10点  D1= 75.21  D2= 70.79  HV= 174.0

最大值   =  453.5

最小值   =  174.0

平均值   =  288.6

重复误差 =  279.5

相对误差 =  96.84 %

检验结论:

检验员: