上海泰明光学仪器有限公司

显微硬度测试报告(HV)

报告日期  2026/4/9 20:15:37

试样名称  QT600

试样标识  ganglv

试验负荷  4.903 N (500 gf)

保荷时间  10 S

第01点  D1= 47.25  D2= 44.95  HV= 436.3

第02点  D1= 44.42  D2= 43.54  HV= 479.4

第03点  D1= 46.37  D2= 46.37  HV= 431.3

第04点  D1= 42.83  D2= 43.89  HV= 493.2

第05点  D1= 46.54  D2= 43.18  HV= 460.7

第06点  D1= 47.96  D2= 43.00  HV= 448.2

第07点  D1= 46.90  D2= 44.24  HV= 446.5

第08点  D1= 60.35  D2= 58.58  HV= 262.2

第09点  D1= 72.38  D2= 68.84  HV= 186.0

第10点  D1= 67.96  D2= 65.48  HV= 208.3

最大值   =  493.2

最小值   =  186.0

平均值   =  385.2

重复误差 =  307.2

相对误差 =  79.76 %

检验结论:

检验员: