上海泰明光学仪器有限公司

显微硬度测试报告(HV)

报告日期  2026/4/9 19:15:53

试样名称  QT600

试样标识  ganglv

试验负荷  4.903 N (500 gf)

保荷时间  10 S

第01点  D1= 63.36  D2= 55.22  HV= 263.8

第02点  D1= 60.88  D2= 53.45  HV= 283.8

第03点  D1= 59.11  D2= 58.05  HV= 270.2

第04点  D1= 59.99  D2= 56.63  HV= 272.7

第05点  D1= 63.18  D2= 63.53  HV= 231.0

第06点  D1= 55.04  D2= 53.62  HV= 314.1

第07点  D1= 74.15  D2= 74.68  HV= 167.4

第08点  D1= 79.28  D2= 73.44  HV= 159.0

第09点  D1= 87.60  D2= 76.45  HV= 137.8

第10点  D1= 83.35  D2= 77.87  HV= 142.7

最大值   =  314.1

最小值   =  137.8

平均值   =  224.2

重复误差 =  176.3

相对误差 =  78.62 %

检验结论:

检验员: